盘锦市水泥产品质量监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于盘锦市水泥产品质量监督抽查，针对特殊情况的专项抽查、盘锦市内县级以上地方市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2产品分类、术语和定义

2.1 产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 404 | - |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 水泥 | - |

2.2产品种类

根据水泥产品标准，将通用硅酸盐水泥产品分为以下六个种类，见表2。

表2 产品种类

| 序号 | 产品种类名称 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硅酸盐水泥 | GB175 |
| 2 | 普通硅酸盐水泥 |  |
| 3 | 矿渣硅酸盐水泥 |  |
| 4 | 粉煤灰硅酸盐水泥 |  |
| 5 | 火山灰质硅酸盐水泥 |  |
| 6 | 复合硅酸盐水泥 |  |

2.3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

2.3.1通用硅酸盐水泥

以硅酸盐水泥熟料为主的细磨材料，与水混合形成塑性浆体后，能在空气中水化硬化，并能在水中继续硬化保持强度和体积稳定性的无机水硬性胶凝材料。

2.3.2其他

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

3企业水泥产品生产规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 176  水泥化学分析方法

GB/T 750  水泥压蒸安定性试验方法

GB/T 1346  水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 2419  水泥胶砂流动度测定方法

GB/T 12573  水泥取样方法

GB/T 17671  水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB31893  水泥中水溶性铬(Ⅵ)的限量及测定方法

相关的法律法规、部门规章和规范

经现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一品种和强度等级、同一批次的产品，优先抽取该企业的主导产品。强度等级包括32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R。

5.2抽样基数、抽样数量

5.2.1 抽样地点为生产企业成品库、堆场、散装水泥卸料处、运输机具上，经销单位的销售现场、仓库、运输机具上。

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

5.2.2抽样基数、抽样数量

5.2.2.1生产领域抽样要求：在企业成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

随机数一般可用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

取样方法按GB/T12573-2008《水泥取样方法》进行，抽样基数应满足出厂编号规定的吨位。编号吨位不足时，不得少于1吨。

袋装水泥从企业的栈台抽取。确定1个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量12Kg。

散装水泥从散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量至少12Kg。

5.2.2.2流通领域抽样要求：在市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

随机数一般可用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

取样方法按GB/T12573-2008《水泥取样方法》进行，抽样基数满足抽样数量即可。

5.3样品处置

将抽取的水泥样品全部用0.9mm方孔筛筛析，取其筛下物、充分混匀，缩分为两等份样品，一份为检验样品，一份为备用样品。将检验样品和备用样品分别用两层聚乙烯塑料袋密封、包装好，外面用牛皮纸袋或编织袋包好加封条。样品运输时应确保不得受潮和混入杂物。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的水泥产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应当在抽样现场获取，并经企业确认。

5.5检验样品获取方式

在被抽查企业以付费购买方式获取样品。

6检验要求

6.1检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类，见表3。

表3检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB175 | GB/T176 |
| 2 | 氧化镁 |  |  |
| 3 | 烧失量 |  |  |
| 4 | 不溶物 |  |  |
| 5 | 氯离子含量 |  |  |
| 6 | 凝结时间 |  | GB/T1346 |
| 7 | 安定性 |  |  |
| 8 | 强度 |  | GB/T1767 |
| 9 | 水溶性铬（Ⅵ） | GB31893 | GB31893 |

6.2检验应注意的问题

6.2.1当方法标准中有基准法和代用法时，检验结果为临界值时以基准法结果为准。

6.2.2当硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥中氧化镁含量大于5.0%时，应进行压蒸安定性检验，压蒸安定性检验合格后，则水泥中氧化镁允许放宽至6.0%。

6.2.3当A型矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥中氧化镁含量大于6.0%时，需进行压蒸安定性试验并合格。

6.2.4当样品在寄送过程中保存不当受潮时，应重新抽取样品。

6.2.5若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

原则：

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

结论用语：

经抽样检验，所检项目符合**标准要求，依据《盘锦市水泥产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，**项目不符合**标准要求，依据《盘锦市水泥产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

8异议处理

对被判定为不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查实施细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9附则

本细则编写单位:大连市产品质量检验检测研究院有限公司

本细则由盘锦市市场监督管理局管理。