盘锦市食品相关产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于盘锦市食品相关产品质量监督抽查，抽查范围为全市范围内食品用塑料包装容器工具等制品产品流通的商场、超市、批发市场、专卖店及生产企业等。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2产品分类

本次抽查的产品类型包括：

（1）塑料膜袋：塑料购物袋、包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合、双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋。

（2）塑料餐盒：塑料一次性餐饮具。

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业产品生产规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

5检验依据

下列引用的文件，其随后所有的最新版本、修改单或修订版均适用于本细则。

GB/T 21661-2008 塑料购物袋

GB/T 21661-2020 塑料购物袋

QB/T 1871-1993双向拉伸尼龙（BOPA） 低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

GB/T 18006.1-2009塑料一次性餐饮具

GB/T 8808-1988 软质复合塑料材料剥离试验方法

GB/T 9639.1-2008 塑料薄膜和薄片 抗冲击性能试验方法 自由落镖法 第1部分：梯级法

GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法

GB/T 1038-2000 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法

QB/T 2358-1998  塑料薄膜包装袋热合强度试验方法

GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法

GB/T 21660-2008 塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求

GB 4806.7-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9683-1988 复合食品包装卫生标准

GB 31604.2-2016 食品安全国家标准 高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.7-2016 食品安全国家标准 脱色试验

GB 31604.8-2016 食品安全国家标准 总迁移量的测定

GB 31604.9-2016 食品安全国家标准 食品模拟物中重金属的测定

GB 31604.12-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定

GB 31604.16-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定

GB 31604.21-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定

GB 31604.41-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定

GB 31604.44-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定

《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6抽样

6.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

6.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.3抽样方法及数量

在生产企业成品仓库或储存区及市场待销产品或仓库中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

产品抽样数量见表1。抽样时，按实际最小销售包装折算成检样和备样数量，以保证检样数量及备样数量不少于表1中规定的要求，纸包产品避免打开原包装。

表1 抽样数量表

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量(已包括备用样品) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料购物袋 | （袋类）从3箱中抽取，每箱中抽取15个×2，共计90个，其中60个为检样，30个为备样 | 产品标注内装物重量 |
| 2 | 复合膜袋 | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 | （卷膜）3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2，其中2卷为检样，1卷为备样 （袋类）从3箱中抽取，每箱中抽取20个×2，其中40个为检样，20个为备样 | 需确认普通级、半蒸煮级。 |
|  |  | 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 |  |  |
| 3 | 塑料一次性餐饮具（含吸管） | 60个，其中检验样品30个，备用样品30个 | 备注材质 |
| 注：（1）抽取的两份样品分别单独封装，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品。所有样品均保存在承检机构。检验样品和复检备用样品包装内应至少分别放一张所抽样品的产品合格证。 在满足检验的条件下，产品抽样数量可根据样品的实际大小做适当调整。 膜袋产品抽取时尺寸需满足最小长度或宽度为200mm。 |

6.4抽样时应注意的问题

# 样品由承检机构付费购买。受检单位开具发票，承检机构保留付款凭证。

6.5样品处置

# 样品抽取后应用塑料袋进行包装加封，检验用样品及备用(复检)样品应分别封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品运输包装应能防止样品在运输过程中受到挤压。

# 样品在包装与运送中应保证样品与签封的完好无损，送达指定的检验机构相关部门后，由负责样品接收的人员和抽样人在打开包装后检查并记录样品签字的真实、封样单的完整以及外观状态等情况，确认样品与抽样单中的记录是否相符。对检验和备用样品分别登记后入库。

6.6抽样单

# 应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。（注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品。）

# 样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由抽样人员与受检单位经手人分别在抽样单上签字、盖章，当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。

# 6.7样品获取方式

# 监督抽查所需的样品要在受检企业以购买方式获取。

6.8抽样注意事项

抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照、工业产品生产许可证等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

7检验要求

# 7.1检验项目

# 产品标准及检验方法标准见下表。

# （1）塑料膜袋

表2 塑料膜袋产品标准及检验方法标准

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料购物袋 | 1 | 厚度 | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2008 5.3、 GB/T 21661-2020 6.3 GB/T 6672-2001 |
|  | 2 | 标识 | GB/T 21661-2020 GB/T 21661-2008 | GB/T 21661-2020 5.1 GB/T 21660-2008 |
|  | 3 | 感官要求 | GB4806.7-2016第4.2条 | GB4806.7-2016 |
|  | 4 | 总迁移量 | GB4806.7-2016第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 |
|  | 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB4806.7-2016第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 |
|  | 6 | 重金属 | GB4806.7-2016第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 |
|  | 7 | 脱色试验（仅对有着色剂产品） | GB4806.7-2016第4.3.1条 | GB 31604.7-2016 |
|  | 8 | 提吊试验 | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2008 5.6.1 GB/T 21661-2020 6.6.1 |
|  | 9 | 落镖冲击 | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 | GB/T 9639.1-2008 |
| 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 | 1 | 剥离力 | GB/T10004-2008第5.4.1条 | GB/T8808-1988 |
|  | 2 | 热合强度 | GB/T10004-2008第5.4.2条 | QB/T2358-1998 |
|  | 3 | 感官指标 | GB9683-1988第1条 | GB9683-1988 |
|  | 4 | 蒸发残渣 | GB9683-1988第2条 | GB 31604.8-2016 |
|  | 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB9683-1988第2条 | GB 31604.2-2016 |
|  | 6 | 重金属 | GB9683-1988第2条 | GB 31604.9-2016 |
|  | 7 | 甲苯二胺 | GB9683-1988第2条 | GB31604.23-2016 |
|  | 8 | 溶剂残留、苯含量 | GB/T10004-2008第5.6条 | GB/T10004-2008第6.6.17条 |
|  | 9 | 氧气透过量 | GB/T10004-2008第5.4.5条 | GB/T 1038-2000 |
|  | 10 | 水蒸气透过量 | GB/T10004-2008第5.4.4条 | GB/T 1037-1988 |
| 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | 1 | 封口剥离力（袋） | QB/T 1871-1993第4.3条 | QB/T2358-1998 |
|  | 2 | 感官指标 | GB9683-1988第1条 | GB9683-1988 |
|  | 3 | 蒸发残渣 | GB9683-1988第2条 | GB 31604.8-2016 |
|  | 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB9683-1988第2条 | GB 31604.2-2016 |
|  | 5 | 重金属 | GB9683-1988第2条 | GB 31604.9-2016 |
|  | 6 | 溶剂残留、苯含量 | 《发证细则》 | GB/T10004-2008第6.6.17条 |
|  | 7 | 甲苯二胺 | GB9683-1988第2条 | GB31604.23-2016 |
|  | 8 | 氧气透过量 | QB/T 1871-1993第4.3条 | GB/T 1038-2000 |
|  | 9 | 水蒸气透过量 | QB/T 1871-1993第4.3条 | GB/T 1037-1988 |

# （2）塑料餐盒

表3 塑料餐盒产品标准及检验方法标准

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料一次性餐饮具 | 1 | 负重性能（仅对有要求的产品） | GB/T 18006.1-2009第5.4.2条及相应产品标准 | GB/T 18006.1-2009第6.6条 |
|  | 2 | 感官要求 | GB4806.7-2016第4.2条 | GB4806.7-2016 |
|  | 3 | 总迁移量 | GB4806.7-2016第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 |
|  | 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB4806.7-2016第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 |
|  | 5 | 重金属 | GB4806.7-2016第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 |
|  | 5 | 脱色试验（仅对有着色剂产品） | GB4806.7-2016第4.3.1条 | GB 31604.7-2016 |
|  | 6 | 特定迁移总量（以锑计）（仅对PET材质） | GB4806.6-2016附录A | GB31604.41-2016 |
|  | 7 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（仅对PET材质） | GB4806.6-2016附录A | GB31604.21-2016 |
|  | 8 | 特定迁移总量（以乙二醇迁计）（仅对PET材质） | GB4806.6-2016附录A | GB31604.44-2016 |
|  | 9 | 苯乙烯含量（仅对PS材质） | GB4806.6-2016附录A | GB31604.16-2016 |
|  | 10 | 乙苯含量（仅对PS材质） | GB4806.6-2016附录A | GB31604.16-2016 |
|  | 11 | 1，3-丁二烯含量（仅对PS材质） | GB4806.6-2016附录A | GB31604.12-2016 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

7.2检验应注意的问题

7.2.1对于接触油脂类产品，总迁移量项目不做化学溶剂替代和油脂类食品模拟物的迁移试验。

7.2.2若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

结论用语：

经抽样检验，所检项目符合**标准要求，依据《盘锦市食品相关产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，**项目不符合**标准要求，依据《盘锦市食品相关产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

9异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2需对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

10附则

本细则编写单位:大连产品质量检验检测研究院有限公司

本细则由盘锦市市场监督管理局管理。