盘锦市建筑防水卷材产品质量

监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于盘锦市建筑防水卷材产品质量监督抽查。针对特殊情况的专项抽查、盘锦市内县级以上地方市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码见表1 。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 405 | 405.1 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑防水材料 | 建筑防水卷材 |

2.2产品种类

本次抽查产品类别覆盖市场上主要的应用产品，包括：弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、预铺防水卷材、湿铺防水卷材、热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水卷材、高分子防水材料（片材）。

2.3术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

2.3.1胎基材料：用于沥青防水卷材中间部位，作为增强层的材料。

2.3.2聚酯毡（胎）以涤纶纤维为原料，采用针刺法经热粘合或化学粘合方法生产的非织造布。

2.3.3玻纤毡：以中碱或无碱玻璃纤维为原料，用粘合剂湿法成型的薄毡或加筋薄毡。

2.3.4聚酯毡-玻纤网格布复合毡：以聚酯毡与中碱或无碱玻纤网格布复合成的胎基。

2.3.5均质片：以高分子合成材料为主要材料，各部位截面结构一致的防水片材。

2.3.6复合片：以高分子合成材料为主要材料，复合织物等保护或增强层，以改变其尺寸稳定性和力学特性，各部位截面结构一致的防水片材。

2.3.7点（条）粘片：均质片材与织物等保护层多点（条）粘接在一起，粘接点（条）在规定区域内均匀分布，利用粘接点（条）的间距，使其具有切向排水功能的防水片材。

2.3.8其它：其它术语和定义见相应产品标准规定。

3建筑防水卷材产品生产企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 10111-2008  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB 18242-2008       弹性体改性沥青防水卷材

GB 18243-2008       塑性体改性沥青防水卷材

JC/T 1078-2008      胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材

GB 23441－2009      自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T 23457-2017     预铺防水卷材

GB/T 35467-2017     湿铺防水卷材

GB 27789-2011       热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

GB 12952-2011       聚氯乙烯（PVC）防水卷材

GB/T 18173.1-2012  高分子防水材料 第1部分:片材

CCGF 405.1-2015    《产品质量监督抽查实施规范 建筑防水卷材》

GB/T 328.15-2007    建筑防水卷材试验方法 第15部分：高分子防水卷材 低温弯折性

GB/T 328.18-2007  建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）

GB/T 328.26-2007  建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）

GB/T1690-2010    硫化橡胶或热塑性橡胶　耐液体试验方法

GB/T3512-2014     硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1抽样型号或规格

5.1.1 弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改型沥青防水卷材

仅抽取聚酯胎（PY）胎基产品，按物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型;按不同上、下表面材料分为6个品种，见表3

表2  弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改型沥青防水卷材

| 上表面材料 | 聚乙烯膜 | 聚乙烯膜 | 细砂 | 细砂 | 矿物粒料 | 矿物粒料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下表面材料 | 细砂 | 聚乙烯膜 | 细砂 | 聚乙烯膜 | 细砂 | 聚乙烯膜 |
| 表述方式 | PY PE S | PY PE PE | PY S S | PY S PE | PY M S | PY M PE |

5.1.2 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材

按物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型，按上表面材料分为聚乙烯膜（PE）、细砂（S）、矿物粒料（M）。

5.1.3 自粘聚合物改性沥青防水卷材

按有无胎基增强分为无胎基（N类）、聚酯胎基（PY类）。

N类按上表面材料分为聚乙烯膜（PE）、聚酯膜（PET）、无膜双面自粘（D）。

PY类按上表面材料分为聚乙烯膜（PE）、细砂（S）、无膜双面自粘（D）。

按物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型。

5.1.4 预铺防水卷材

按主体材料分为塑料防水卷材（P类）、沥青基聚酯胎防水卷材（PY类）、橡胶防水卷材（R类）。

5.1.5 湿铺防水卷材

按增强材料分为高强度类高分子膜基防水卷材（H类）、高延伸率类高分子膜基防水卷材（E类）、聚酯胎机防水卷材（PY类）。

按粘结表面分为单面粘合（S）、双面粘合（D）。

5.1.6 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

按产品的组成分为均质卷材（H）、带纤维背衬卷材（L）、织物内增强卷材（P）。

5.1.7 聚氯乙烯（PVC）防水卷材

执行GB12952-2011的产品按组成分为均质卷材（H）、带纤维背衬卷材（L）、织物内增强卷材（P）、玻璃纤维内增强卷材（G）、玻璃纤维内增强带纤维背衬卷材（GL）。

执行GB/T18173.1-2012的产品，分类按表4。

5.1.8 高分子防水材料（片材）

按产品组成及主要原材料不同可分为以下几种产品，见表4

表3 高分子防水材料（片材）

| 分类 | 代号 | 主要原材料 |
| --- | --- | --- |
| 均质片 | 硫化橡胶类 | JL1 | 三元乙丙橡胶 |
|  |  | JL2 | 橡塑共混 |
|  |  | JL3 | 氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯、氯化聚乙烯等 |
|  | 非硫化橡胶类 | JF1 | 三元乙丙橡胶 |
|  |  | JF2 | 橡塑共混 |
|  |  | JF3 | 氯化聚乙烯 |
|  | 树脂类 | JS1 | 聚氯乙烯等 |
|  |  | JS2 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚乙烯等 |
|  |  | JS3 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物与改性沥青共混等 |
| 复合片 | 硫化橡胶类 | FL | （三元乙丙、丁基、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯等）/织物 |
|  | 非硫化橡胶类 | FF | （氯化聚乙烯、三元乙丙、丁基、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯等）/织物 |
|  | 树脂类 | FS1 | 聚氯乙烯/织物 |
|  |  | FS2 | （聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物等）/织物 |
| 点（条）粘片 | 树脂类 | DS1/TS1 | 聚氯乙烯/织物 |
|  |  | DS2/TS2 | （聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物等）/织物 |
|  |  | DS3/TS3 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物与改性沥青共混等/织物 |

5.2抽样方法、基数及数量

抽样地点为生产企业的成品库、堆场，经销单位的销售现场、仓库。

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、在保质期内的产品（但一般不超过十二个月）。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.1 弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材

以同一类型、同一规格10000m2为一批，不足10000m2时亦可作为一批，最少抽样基数不低于100m2且不少于10卷。在批中随机抽取二卷，第一卷作为检验与备用样试样卷，第二卷为单项复验样试样卷。将第一卷切除距外层卷头2.5m后,顺纵向切取全幅卷材试样两块，一块为检验样品，另一块为备用样品，每块长度为1.5m。第二卷用同样方法切取全幅卷材两块，一块为单项复验样品，另一块为备用复验样品，每块长度为1.0m。

5.2.2胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材

以同一类型、同一规格10000m2为一批，不足10000m2时亦可作为一批，最少抽样基数不低于100m2且不少于10卷。在批中随机抽取二卷，第一卷作为检验与备用样试样卷，第二卷为单项复验样试样卷。将第一卷切除距外层卷头1.0m后,顺纵向切取全幅卷材试样两块，一块为检验样品，另一块为备用样品，每块长度为1.0m。第二卷用同样方法切取全幅卷材两块，一块为单项复验样品，另一块为备用复验样品，每块长度为1.0m。

5.2.3 自粘聚合物改性沥青防水卷材

以同一类型、同一规格10000m2为一批，不足10000m2时亦可作为一批，最少抽样基数不低于100m2且不少于10卷。在批中随机抽取二卷，第一卷作为检验与备用样试样卷，第二卷为单项复验样试样卷。将第一卷切除距外层卷头2.5m后,顺纵向切取全幅卷材试样两块，一块为检验样品，另一块为备用样品，每块长度为2.0m。第二卷用同样方法切取全幅卷材两块，一块为单项复验样品，另一块为备用复验样品，每块长度为1.0m。

5.2.4预铺防水卷材、湿铺防水卷材

以同一类型、同一规格10000m2为一批，不足10000m2时亦可作为一批，最少抽样基数不低于100m2且不少于10卷。在批中随机抽取二卷，第一卷作为检验与备用样试样卷，第二卷为单项复验样试样卷。将第一卷切除距外层卷头1.0m后,顺纵向切取全幅卷材试样两块，一块为检验样品，另一块为备用样品，每块长度为3.0m。第二卷用同样方法切取全幅卷材两块，一块为单项复验样品，另一块为备用复验样品，每块长度为1.0m。

5.2.5 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水卷材

以同一类型、同一规格10000m2为一批，不足10000m2时亦可作为一批，最少抽样基数不低于100m2且不少于5卷。在批中随机抽取二卷，第一卷作为检验与备用样试样卷，第二卷为单项复验样试样卷。将第一卷切除距外层卷头0.5m后,顺纵向切取全幅卷材试样两块，一块为检验样品，另一块为备用样品，每块长度为1.5m。第二卷用同样方法切取全幅卷材两块，一块为单项复验样品，另一块为备用复验样品，每块长度为0.5m。

5.2.6高分子防水材料（片材）

以同品种、同规格的5000m2片材（如日产量超过8000 m2则以8000 m2）为一批，最少抽样基数不低于100m2且不少于5卷。在批中随机抽取三卷，第一卷作为检验与备用样试样卷，第二卷、第三卷为单项双倍复验样试样卷。将第一卷切除距外层卷头0.3m后,顺纵向切取全幅卷材试样两块，一块为检验样品，另一块为备用样品，每块长度为1.0m。第二卷、第三卷用同样方法各切取全幅卷材两块，一块为单项复验样品，另一块为备用复验样品，每块长度为1.0m。

在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

5.3 抽样时应注意的问题

5.3.1样品选择应根据贮存情况确定，需抽取距抽查材料上报截止日期一年以内生产的产品，优先抽取生产日期较近的产品。

5.3.2抽样人员应对抽样全过程进行拍照或录像留存，取样时严格按照抽样方法进行操作。

5.4样品处置

卷材样品在裁好时应及时对该样品进行标识（检验样品、备用样品、单项复验样品、备用复验样品），样品宜采取硬质芯卷取包装。检验样品和单项复验样品包装在一起，备用样品和备用复验样品单独包装，标明“检验样品、单项复验样品”、“备用样品、备用复验样品”。

抽样人员封样时，应保证所有可开启部位有贴封（防止样品被调换），并在封样单的骑缝处由抽样人员和受检单位陪同人员共同签封，以保证样品真实、有效。

抽取的样品由抽样人员负责寄、送到检验机构，在包装与运送中应保证样品、签封、产品包装或其它相关材料等完好无损。样品运送时应按照产品明示的搬运要求进行，防止碰撞损坏样品，样品储存条件应满足产品规定或明示的要求。

5.5抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的建筑防水卷材相应产品销售额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

5.6样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检单位以购买方式获取。

6 检验要求

6.1检验项目

表4弹性体改性沥青防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.7 |
| 2 | 耐热性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.8 |
| 3 | 低温柔性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.9 |
| 4 | 不透水性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.10 |
| 5 | 拉力 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.11 |
| 6 | 延伸率 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.11 |
| 7 | 热老化（拉力保持率） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.13 |
| 8 | 热老化（延伸率保持率） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.13 |
| 9 | 热老化（低温柔性） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.13 |
| 10 | 热老化（尺寸变化率） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.13 |
| 11 | 热老化（质量损失） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.13 |
| 12 | 渗油性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.14 |
| 13 | 接缝剥离强度 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.15 |
| 14 | 胎基材料 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.7 |

表5 塑性体改性沥青防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008/6.7 |
| 2 | 耐热性 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008/6.8 |
| 3 | 低温柔性 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008/6.9 |
| 4 | 不透水性 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008/6.10 |
| 5 | 拉力 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008/6.11 |
| 6 | 延伸率 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008/6.11 |
| 7 | 热老化（拉力保持率） | GB 18243-2008 | GB 18243-2008/6.13 |
| 8 | 热老化（延伸率保持率） | GB 18243-2008 | GB 18243-2008/6.13 |
| 9 | 热老化（低温柔性） | GB 18243-2008 | GB 18243-2008/6.13 |
| 10 | 热老化（尺寸变化率） | GB 18243-2008 | GB 18243-2008/6.13 |
| 11 | 热老化（质量损失） | GB 18243-2008 | GB 18243-2008/6.13 |
| 12 | 接缝剥离强度 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008/6.15 |
| 13 | 胎基材料 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008/6.7 |

表6 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008/6.7 |
| 2 | 耐热性 | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008/6.8 |
| 3 | 低温柔性 | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008/6.9 |
| 4 | 不透水性 | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008/6.10 |
| 5 | 最大拉力 | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008/6.11 |
| 6 | 延伸率 | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008/6.11 |
| 7 | 热老化（拉力保持率） | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008/6.13 |
| 8 | 热老化（低温柔性） | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008/6.13 |
| 9 | 热老化（质量损失） | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008/6.13 |
| 10 | 渗油性 | JC/T 1078-2008 | JC/T 1078-2008/6.14 |

表7自粘聚合物改性沥青防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能（拉力） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.7 |
| 2 | 拉伸性能（最大拉力时延伸率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.7 |
| 3 | 拉伸性能 （沥青断裂延伸率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.7 |
| 4 | 拉伸性能 （拉伸时现象） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.7 |
| 5 | 钉杆撕裂强度 | GB 23441-2009 | GB/T 328.18-2007 |
| 6 | 耐热性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.9 |
| 7 | 低温柔性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.10 |
| 8 | 不透水性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.11 |
| 9 | 剥离强度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.12 |
| 10 | 渗油性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.14 |
| 11 | 持粘性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.15 |
| 12 | 热老化 （拉力保持率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.16 |
| 13 | 热老化（最大拉力时延伸率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.16 |
| 14 | 热老化（低温柔性） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.16 |
| 15 | 热老化（剥离强度卷材与铝板） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.16 |
| 16 | 热稳定性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.17 |
| 17 | 可溶物含量 | GB 23441-2009 | GB/T 328.26-2007 |
| 18 | 热老化 （尺寸稳定性） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.17 |
| 19 | 自粘沥青再 剥离强度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.18 |
| 20 | 胎基材料 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |

表8预铺防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 拉伸性能（拉力） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.8 |
| 3 | 拉伸性能（拉伸强度） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.8 |
| 4 | 拉伸性能（膜断裂伸长率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.8 |
| 5 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.8 |
| 6 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.8 |
| 7 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.18-2007 |
| 8 | 抗冲击性能 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.12 |
| 9 | 抗静态荷载 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.13 |
| 10 | 耐热性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.14 |
| 11 | 低温弯折性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.15 |
| 12 | 低温柔性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.16 |
| 13 | 渗油性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.17 |
| 14 | 热老化（拉力保持率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.24 |
| 15 | 热老化（伸长率保持率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.24 |
| 16 | 热老化（低温弯折性） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.24 |
| 17 | 热老化（低温柔性） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.24 |
| 18 | 尺寸变化率 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.25 |

表9 湿铺防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 拉伸性能（拉力） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.8 |
| 3 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.8 |
| 4 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.8 |
| 5 | 撕裂力 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.9 |
| 6 | 耐热性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.10 |
| 7 | 低温柔性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.11 |
| 8 | 不透水性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.12 |
| 9 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.13.1 |
| 10 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（浸水处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.13.2 |
| 11 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（热处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.13.3 |
| 12 | 渗油性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.14 |
| 13 | 持粘性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.15 |
| 14 | 热老化（拉力保持率） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.18 |
| 15 | 热老化（伸长率保持率） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.18 |
| 16 | 热老化（低温柔性） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.18 |
| 17 | 尺寸变化率 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.19 |
| 18 | 热稳定性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.20 |

表10 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间胎基上面树脂层厚度 | GB 27789-2011 | GB 27789-2011/ 6.3.2.2 |
| 2 | 拉伸性能 （最大拉力） | GB 27789-2011 | GB 27789-2011/6.5. |
| 3 | 拉伸性能 （拉伸强度） | GB 27789-2011 | GB 27789-2011/6.5 |
| 4 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB 27789-2011 | GB 27789-2011/6.5 |
| 5 | 拉伸性能 （断裂伸长率） | GB 27789-2011 | GB 27789-2011/6.5 |
| 6 | 热处理尺寸变化率 | GB 27789-2011 | GB 27789-2011/6.6 |
| 7 | 低温弯折性 | GB 27789-2011 | GB/T 328.15-2007 |
| 8 | 不透水性 | GB 27789-2011 | GB 27789-2011/6.8 |
| 9 | 抗冲击性能 | GB 27789-2011 | GB 27789-2011/6.9 |
| 10 | 抗静态荷载 | GB 27789-2011 | GB 27789-2011/6.10 |
| 11 | 直角撕裂强度 | GB 27789-2011 | GB 27789-2011/6.12 |
| 12 | 梯形撕裂强度 | GB 27789-2011 | GB 27789-2011/6.13 |
| 13 | 吸水率 | GB 27789-2011 | GB 27789-2011/6.14 |
| 14 | 接缝剥离强度 | GB 27789-2011 | GB 27789-2011/6.11 |

表11聚氯乙烯（PVC）防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间胎基上面树脂层厚度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/ 6.3.2.2 |
| 2 | 拉伸性能 （最大拉力） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.5. |
| 3 | 拉伸性能 （拉伸强度） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.5 |
| 4 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.5 |
| 5 | 拉伸性能 （断裂伸长率） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.5 |
| 6 | 热处理尺寸变化率 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.6 |
| 7 | 低温弯折性 | GB 12952-2011 | GB/T 328.15-2007 |
| 8 | 不透水性 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.8 |
| 9 | 抗冲击性能 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.9 |
| 10 | 抗静态荷载 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.10 |
| 11 | 直角撕裂强度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.12 |
| 12 | 梯形撕裂强度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.13 |
| 13 | 吸水率 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.14 |
| 14 | 接缝剥离强度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.11 |

表12高分子防水材料 片材

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T18173.1-2012 | GB/T18173.1-2012/6.3.2 |
| 2 | 拉断伸长率 | GB/T18173.1-2012 | GB/T18173.1-2012/6.3.2 |
| 3 | 撕裂强度 | GB/T18173.1-2012 | GB/T18173.1-2012/6.3.3 |
| 4 | 不透水性 | GB/T18173.1-2012 | GB/T18173.1-2012/6.3.4 |
| 5 | 低温弯折 | GB/T18173.1-2012 | GB/T18173.1-2012/6.3.5 |
| 6 | 加热伸缩量 | GB/T18173.1-2012 | GB/T18173.1-2012/6.3.6 |
| 7 | 热空气老化 | GB/T18173.1-2012 | GB/T3512-2014 |
| 8 | 耐碱性 | GB/T18173.1-2012 | GB/T1690-2010 |
| 9 | 复合强度(FS2型表层与芯层) | GB/T18173.1-2012 | GB/T18173.1-2012/6.3.12 |

6.2试样制备

按照各相应产品标准的规定，在检验样品上裁取相应检验项目的试件，进行试验。对于出现不合格的检验项目，在单项复验样品上裁取相应检验项目的试件，进行复检。

注:本细则的规定中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

6.3检验应注意的问题

6.3.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

6.3.2 对有胎基检验的产品，必须正确判别使用的胎基，若与标准规定不相符，则检验结论为不合格。

7 判定原则

原则：经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

结论用语：

经抽样检验，所检项目符合**标准要求，依据《盘锦市建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，**项目不符合**标准要求，依据《盘锦市建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场管理监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9 附则

本实施细则编制单位：大连产品质量检验检测研究院有限公司

本实施细则由盘锦市市场监督管理局管理。