盘锦市商品煤（含动力与冶炼用煤、洁净煤）产品质量监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于盘锦市商品煤（含动力与冶炼用煤、洁净煤）产品质量监督抽查，针对特殊情况的专项抽查、盘锦市内县级及以上地方市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围为商品煤（含动力与冶炼用煤、洁净煤）。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2产品分类、术语和定义

2.1产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 7 | 713 | 713.1 |
| 分类名称 | 电工及材料 | 能源产品 | 商品煤（含动力与冶炼用煤、洁净煤） |

2.2产品种类

动力用煤的煤类包括褐煤、非炼焦烟煤和无烟煤，按用途分为发电用煤、工业锅炉及窑炉用煤和其他用于燃烧的煤炭产品等。冶炼用煤就是把煤炭作为冶炼原料使用，如生产焦炭的炼焦煤、作为炼钢炼铁的高炉喷吹用煤等。

2.3术语和定义

商品煤是指作为商品出售的煤炭产品。可分为动力用煤、冶金用煤、化工用原料煤等类别。不包括坑口自用煤以及煤泥、矸石等副产品。

动力用煤是指通过煤的燃烧来利用其热值的煤炭产品统称。动力用煤的煤类包括褐煤、非炼焦烟煤和无烟煤，按用途分为发电用煤、工业锅炉及窑炉用煤和其他用于燃烧的煤炭产品等。

3企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

《辽宁省商品煤质量管理暂行办法实施细则》

GB/T 212-2008煤的工业分析方法

GB/T 213-2008煤的发热量测定方法

GB/T 214-2007煤中全硫的测定方法

GB/T 216-2003煤中磷的测定方法

GB/T 474-2008 煤样的制备方法

GB/T 475-2008 商品煤样人工采取方法

GB/T 3058-2019煤中砷的测定方法

GB/T 3558-2014煤中氯的测定方法

GB/T 4633-2014煤中氟的测定方法

GB/T 16659-2008煤中汞的测定方法

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号、同一批次的产品。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在生产企业和经销单位抽样时，取样方法依据GB/T 475《商品煤样人工采取方法》进行，按静止煤抽样方法抽取。

5.2.2抽样基数及抽样数量

抽查煤样时抽样数量的确定按GB/T 475中的规定进行。

生产企业：分品种以批煤量1000t为抽样基数一批次只抽取一个总样。当批煤量不足1000t或大于1000t时，可根据实际情况确定抽样基数。抽样数量应满足GB/T 475总样的最小质量要求。检验和备样每份质量大于10kg。

经销企业：以企业经销该批煤的进货总量为基数，满足抽样数量即可。抽样数量应满足GB/T 475总样的最小质量要求。检验和备样每份质量大于10kg。

5.2.3抽样时应注意的问题

应由抽样技术人员在现场进行抽取，不得由企业自行抽样。抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

5.3样品处置

煤样的制备按GB/T474的规定进行。现场制备成粒度小于3mm的煤样3kg ，充分混匀，缩分成两等份样品，一份作为检验样品，一份作为备用样品。企业如果不具备制样条件，在满足GB/T475-2008标准规定的抽样数量要求后，现场抽取20kg煤样，缩分成两等份，每份样品10kg，一份作为检验样品，一份作为备用样品。

对抽取的样品，分别装入2个专用容器中（不限于专用煤样袋），并使用专用封条封样，在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中无破损。封条须包含产品名称、抽样日期，抽样人员、被抽样生产者或销售者签字及抽样单位等相关信息。检验样品带回检验机构，备用样品应妥善封存在受检企业，直至异议期满。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。抽样文书应当字迹工整、清楚，容易辨认，不得随意涂改，需要更改的应当由抽样人员和企业共同签字确认。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

5.5样品购买

按照国家市场监管总局相关管理办法执行。

6检验要求

6.1检验项目

检验项目及重要程度分类，见表2。

表3 检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ａ类ａ | Ｂ类b |
| 1 | 灰分(Ad) | 《辽宁省商品煤质量管理暂行办法实施细则》 | GB/T 212-2008 |  | ● |
| 2 | 全硫(St,d) |  | GB/T 214-2007 |  | ● |
| 3 | 磷（Pd） |  | GB/T 216-2003 |  | ● |
| 4 | 砷（Asd） |  | GB/T 3058-2019 |  | ● |
| 5 | 氯（Cld） |  | GB/T 3558-2014 |  | ● |
| 6 | 汞（Hgd） |  | GB/T 16659-2008 |  | ● |
| 7 | 氟（Fd） |  | GB/T 4633-2014 |  | ● |
| 8 | 发热量（Qnet,ar） |  | GB/T 213-2008 |  | ● |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |
| 备注 | 国内远距离运输（运距超过600公里）的商品煤需对发热量（Qnet,ar）进行检验 |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者，有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

结论用语：

经抽样检验，所检项目符合**标准要求，依据《盘锦市商品煤（含动力与冶炼用煤、洁净煤）产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，**项目不符合**标准要求，依据《盘锦市商品煤（含动力与冶炼用煤、洁净煤）产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

8异议处理

对被判定为不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9附则

本细则编写单位:盘锦检验检测中心。

本细则由盘锦市市场监督管理局管理。